STS 환봉지지 연결구

2020.08

일우산업 주식회사

1. 적용범위

본 시방서는 시공에 필요한 자재인 이중벽 및 복층형, 적층형 폴리에틸렌하수관, 유리섬유 복합관을 연결하는 연결구인 환봉 일체형 연결구를 제작 구매하는데 대하여 적용한다.

2. 재료 및 성능

STS 환봉지지 연결구의 재료는 외부 STS재질의 체결부와 특수고무(EPDM) 재질로된 수밀부가 내재되어 구성되어 있으며, 볼트 및 너트는 조임시 나사산의 파손방지 및 부식방지를 위해 열처리한 다크로 도금 볼트,너트를 사용하여 가공성 및 안정성이 뛰어나며, 지하매설 후에도 부식 방지 및 수명성이 보장되어야 한다.

3. 구조

수밀부(RUBBER SLEEVE) 를 감싸는 체결밴드는 PIPE의 구경에 맞게 둥글게    제작되어 있으며, 체결밴드의 표면에 신축 홈이 형성되고, 체결밴드의 단부에 압    지 편을 고정하는 BAR는 볼트삽입공이 관통되도록 설계되어 있으며, BOLT

체결시 누구나 쉽게 체결 할 수 있도록 구성되어 있다.

4. STS 환봉지지 연결구의 형상 및 규격

① STS 환봉지지 연결구의 형상

접합단면도

← STS 밴드

밀림 방지턱 →                                ← 수밀용 특수고무

접합단면도

② STS 환봉지지 연결구의 규격

종류 호칭	환봉지지연결구A형(S/R)
	두 께			나 비		길 이
	체결부(STS)	체결부(STS) 두께허용차	수밀부	체결부	수밀부	체결부
150	0.6	± 0.07	2.0 이상	250 이상	245~250	520 이상
200	0.6	± 0.07	2.0 이상	250 이상	245~250	675 이상
250	0.6	± 0.07	2.0 이상	250 이상	245~250	832 이상
300	0.6	± 0.07	2.0 이상	250 이상	245~250	989 이상
350	0.6	± 0.07	2.0 이상	350 이상	345~350	1146 이상
400	0.6	± 0.07	2.0 이상	350 이상	345~350	1303 이상
450	0.6	± 0.07	2.0 이상	350 이상	345~350	1460 이상
500	0.8	± 0.09	2.0 이상	450 이상	445~450	1617 이상
600	0.8	± 0.09	2.0 이상	450 이상	445~450	1931 이상
700	0.8	± 0.09	2.0 이상	450 이상	445~450	2241 이상
800	0.8	± 0.09	2.0 이상	600 이상	590~600	2555 이상
900	0.8	± 0.09	2.0 이상	600 이상	590~600	3183 이상
1,000	0.8	± 0.09	2.0 이상	600 이상	590~600	3811 이상
1,200	0.8	± 0.09	2.0 이상	600 이상	590~600	4749 이상
1,500	0.8	± 0.09	2.0 이상	600 이상	590~600	5218 이상

∎비고: 기타 치수는 당사간 사이의 협의에 따른다.

5. 검사

• 부품의 수입검사, 가공품검사, 완제품 규격검사 등으로 구분되나, 검수, 검사       기준에 따라 무작위 샘플 검사하며 통상적으로 300A를 기준으로 검사한다.

• 제품 제작시 MAKER의 PPIPE SAMPLE 기준으로 제작한다.

6. 포장

제품의 포장은 규격 포장지에 포장하는 것을 원칙으로 한다.

7. 납품

계약자는 계약 후 지정기한 내 시방서에 명시된 제반사항 및 검사를 필한 후      이상이 없을시 감독관과 협의하여 공사현장에 납품하여야 한다.

8. 기타

본 시방서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 당           의 해석에 따른다.

STS 환봉지지 연결구 설치시방서

1. 적용범위

본 시방서는 시공에 필요한 자재인 이중벽 및 복층형,   적층형 폴리에틸렌하수관을 접합하는 STS 환봉지지 연결구를 설치 하는데 대하여 적용한다.

2. 설치(접합) 방법

준비물

복스렌치(Wrench)-19MM, 또는 스패너(Spanner)-19mm, 고무망치(Rubber Hammer), WD-40, 장갑

1) 시공부위에 이물질을 제거한 후 한쪽 파이프에 패킹(RUBBER)의 절반을 삽입한다.

2) 패킹(RUBBER)의 삽입되지 않은 나머지 반을 그림과 같이 접는다.

3) 연결하고자 하는 다른 파이프를 맞대어 일직선이 되도록 한다.

4) 접는 패킹(RUBBER)을 펴면서 연결하고자 하는 다른 파이프에 씌운다.

5) STS 환봉지지 연결구의 CASE폭과 고무패킹 폭이 맞게 정확하게 안착시킨다. (CASE 접합부위의 고무패킹위에 WD-40 등을 뿌려주면 마찰력이 일어 나지 않고 쉽게 시공할 수 있다.

6) CASE의 중앙 부분부터 먼저 BOLT체결하여 조립하고, 나머지 좌⋅우순으로 스패너(19mm)및 복스렌치(19mm)등의 손공구를 사용하여 ORQUE(200~300kgf/cm)이 되도록 조임한다.(조임간 고무망치로 CASE를 약하게 두드리며 조임한다.

7) 각각 BOLT의 조임력은 균일하게 설치하였는지 확인한 후 시공을 완료한다.

8) 시공이 완료된 관은 매설한다.

∎비고: 작업조건에 따라 버클(Buckle) 을 사용 적절하게 활용한다.